PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM 04 trụ

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ TIỀN PHONG.

Địa chỉ : 36 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

1/ Tru BTLT dự ứng lực 8,5m- 5.0 kN - Hệ số k=2 (02 trụ)

theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016

-Ngày thử 02/08/2023

-Ra kết quả ngày 07/08/2023.

-Số bản vẽ : KC-8,5-500-K2,  tháng 10/2018. Công ty Tư TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD.

1. Chiều dài ngàm cách đáy cột: 1.400mm;

Khoảng cách điểm đặt lực cách đầu cột 250mm.

2. Chiều dài : 8,5m; sai số: +25mm; -10mm.

3. Chiều dày bê tông: - Đầu trụ :  50mm;  sai số: +7mm; -5mm.

- Đáy trụ :  60mm;  sai số: +7mm; -5mm.

4. Đường kính :         - Đầu trụ : 190mm;  sai số: +4mm; -2mm.

- Đáy trụ : 303mm;  sai số: +4mm; -2mm.

5.Mac : 50Mpa.

6. Vết vứt : ≤0.05mm.

2/ Tru BTLT dự ứng lực 18m- 10 kN - Hệ số k=2 (02 trụ)

theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016

-Ngày thử 02/08/2023

-Ra kết quả ngày 07/08/2023.

-Số bản vẽ : KC-18-1000-K2,  tháng 02/2023. Công ty Tư TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD.

1. Chiều dài ngàm cách đáy cột: 3.000mm;

Khoảng cách điểm đặt lực cách đầu cột 250mm.

2. Chiều dài : 10,5m; sai số: +25mm; -10mm.

3. Chiều dày bê tông: - Đầu trụ :  55mm;  sai số: +7mm; -5mm.

- Đáy trụ :  85mm;  sai số: +7mm; -5mm.

4. Đường kính :         - Đầu trụ : 230mm;  sai số: +4mm; -2mm.

- Đáy trụ : 470mm;  sai số: +4mm; -2mm.

5.Mac : 50Mpa.

6. Vết vứt : ≤0.05mm.