|  |  |
| --- | --- |
| Logo | **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM*****SOUTH CONTRUCTION ISPECTION CONSULTANT JSC*** |
| **Add: Phòng B01 – Tòa nhà eTUNNEL.****L11 - L12 Miếu Nỗi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.****Mobil: (84) 8.35 123 171 – 35 170 334 – Fax: (84)8. 35 123 181.****E-mail: kiemdinh.scic@gmail.com** |
|  **NO: 0710-02**  **Ngày 10/07/2023** | **BÁO CÁO KIỂM BỘT TỪ** **MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT** | Page : 01/01 |
| **Công trình: XÂY DỰNG XƯỞNG TDC NỐI DÀI 24 M.** |
| **Khách hàng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT.** |
| **Địa chỉ: 38/123 Chế Lan Viên, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.** |
| **Địa chỉ công trình: Ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.**  |
| **Hạng mục: Nhà xưởng.** |
| **Ngày thử nghiêm: 08/07/2023** | **Quy trình:** **ASTM E 709-15** | **Tiêu chuẩn**: **AWS D1.1-2015** |
| **Gông từ: MY2**  | **Serial: 1703095** | **Hiệu lực: 09/03/2024** |
| **Bột từ: Bột từ ướt Nabakem SM15** | **Sơn tương phản: Nabakem M35** |
| Kết cấu thử nghiệm đường hàn : |
| Tên cấu kiện | Chiều dài(m) | Chỉ thị  | Đánh giá theo*/* AWS D1.5:2015 | Ghi chú |
| Loại (\*) | Chiều dài(mm) | Đường kính(mm) | Đạt | Không đạt |
| **Khung K1** |
| Cột H(200-700)x200x8x10 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| Kèo H(700-200)x200x8x10 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| Kèo H500x200x8x10 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| **Khung K2** |
| Cột H(300-1300)x250x12x14 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| Kèo H(1300-500)x250x10x12 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| Kèo H500x250x10x12 | 3,0 | - | - | - | **√** |  |  |
| **Quatest3** **Thử nghiệm viên NDT bậc 2****08/07/2023** | **Người giám sát** | **Phụ trách PTN** | **Phó Giám Đốc** |
|  | **Nguyễn Hải** |  |  | **Đào Công Huân** |  |  | **Nguyễn Văn Hồng Chi** |  |  | **Nguyễn Thị Thủy** |
| *Name & dated signature* | *Name & dated signature* | *Name & dated signature* | *Name & dated signature* |