Phụ lục hình ảnh chứng kiến thử nghiệm

Thử nghiệm lô trụ BTLT 12m- Trụ 01:

Hình 1: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 2: 50%F= 288 kgf

Hình 3: 100%F= 554 kgf

Hình 4: 200%F= 1128 kgf

Thử nghiệm lô trụ BTLT 12m- Trụ 02:

Hình 1: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 2: 50%F= 290 kgf

Hình 3: 100%F= 559 kgf

Hình 4: 200%F= 1119 kgf

Thử nghiệm lô trụ BTLT 12m- Trụ 03:

Hình 1: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 2: 50%F= 289 kgf

Hình 3: 100%F= 557 kgf

Hình 4: 200%F= 1114 kgf

Thử nghiệm lô trụ BTLT 12m- Trụ 04:

Hình 1: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 2: 50%F= 288 kgf

Hình 3: 100%F= 557 kgf

Hình 4: 200%F= 1118 kgf

Thử nghiệm lô trụ BTLT 14m- Trụ 01:

Hình 1: Các bên chuẩn bị lấy mẫu

Hình 2: 50%F= 351 kgf

Hình 3: 100%F= 660 kgf

Hình 4: 200%F= 1326 kgf

Kiểm tra ngoại quan trụ BTLT Ứng suất trước 12m-14m:

Kiểm tra chiều dài trụ:

Kiểm tra đường kính trụ:

Kiểm tra chiều dày lớp bê tông:

Kiểm tra đường kính tâm thép:

Kiểm tra đường kính cốt thép: